31.4 TRANSFORMATORINIŲ PASTOČIŲ IR SKIRSTYKLŲ TERITORIJŲ DANGŲ TIPAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Taikomi standartai c) | KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, ST 8871063.04:2003, ST 188710638.06:2004, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14LST 1331 |  |
|  | Naudojimo sąlygos c) |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinka | Atvirame ore |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 | - 35 |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 | + 35 |  |
|  | Vidutinis metinis santykinis oro drėgnumas, % | ≥ 90 |  |
|  | Kelio pagrindiniai rodikliai c) |  |  |
|  | Kelio kategorija | IIIv |  |
|  | Kelio reikšmė | Vietinės reikšmės mažo intensyvumo vidaus kelias |  |
|  | Projektinė apkrova automobilio ašiai, kN | 115 |  |
|  | Projektinis greitis, km/h | 30/20 |  |
|  | Eismo juostų skaičius, vnt | 1 |  |
|  | Kelio plotis c), m | ≥ 3,5 |  |
|  | Asfalto dangos konstrukcija c) |  |  |
|  | Dangos konstrukcijos klasė | DK 2 |  |
|  | Ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų bendra suma (ESAs), mln | 1,0 ÷ 2,0 |  |
|  | Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis, % | ≥ 3,0 |  |
|  | Žemės sankasos, kelio dangos konstrukcijos pagrindo, deformacijos modulio EV2 vertė, MPa | ≥ 45 |  |
|  | Minimalus apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) storis, cm | ≥ 30 |  |
|  | AŠAS deformacijos modulio EV2 vertė, MPa | ≥ 120 |  |
|  | AŠAS sudėtis, frakcijos, mm | ŽG, ŽP, 0/20 |  |
|  | Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis ne mažiau, cm | ≥ 25 |  |
|  | Asfalto danga | vienasluoksnė |  |
|  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis | AC16PD arba lygiavertis |  |
|  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis, cm | ≥ 8 |  |
|  | Atskirų sluoksnių faktinio (nuo projektinio) storio paklaida, mm | ≤ 20 |  |
|  | Asfalto sluoksnio storio ar sluoksnio svorio nuokrypių ribinės vertės, % | ≤ 10 |  |
|  | Važiuojamosios dalies dangos garantinis terminas, metai | 5 |  |
|  | Šaligatvio ir nuogrindos iš trinkelių dangos konstrukcija c) |  |  |
|  | Žemės sankasos, kelio dangos konstrukcijos pagrindo, deformacijos modulio Ev2 vertė, MPa | ≥ 45 |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) storis, cm | ≥ 20 |  |
|  | AŠAS sudėtis, frakcijos, mm | ŽG, ŽP, 0/20 |  |
|  | Deformacijos modulis Ev2 virš AŠAS, MPa | ≥ 80 |  |
|  | Pagrindo sluoksnio be rišiklių ir pasluoksnio medžiagų granuliometrinės sudėtis | D15/d85≤5; D50/d50≤25 |  |
|  | Sutankintos būklės nesurištojo pasluoksnio storis, cm | 3 |  |
|  | Betoninių trinkelių tipas, spalva | GT 2–6, pilka |  |
|  | Minimalus betoninių trinkelių storis, mm | 60 |  |
|  | Betoninių trinkelių vidutinis stipris, MPa | ≥ 50 |  |
|  | Betoninių trinkelių vandens įgėrįs, % | ≤ 6 |  |
|  | Betoninių trinkelių atsparumas slydimui (ASV) | ≥ 70 |  |
|  | Trinkelių dangos skersinis nuolydis, % | 3 %, užtikrintas vandens nuvedimas nuo dangos |  |
|  | Sluoksnių įrengimo sąlygos - mažiausia oro temperatūra, C° | ≥ 5 |  |
|  | Siūlių užpilo ir posluoksnio medžiaga, frakcija, mm | Granito skaldos atsijos; 0/2, 0/4 |  |
|  | Dangos perimetras, tipas | Vejos bortai (bordiūrai), JB 2-20 at. LST EN 1340 arba plastikinis vejos apvadas MAXPOL tipo arba lygiavertis . |  |
|  | Dangos konstrukcijos garantinis terminas | 5 metai |  |
|  | Kelio iš trinkelių dangos konstrukcija c) |  |  |
|  | Deformacijos modulis Ev2 žemės sankasos/natūralaus grunto, MPa | ≥ 45 |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) storis, cm | 25 |  |
|  | AŠAS sudėtis, frakcijos, mm | ŽG, ŽP, 0/20 |  |
|  | Deformacijos modulis Ev2 virš AŠAS, MPa | ≥ 100 |  |
|  | Pagrindo sluoksnio be rišiklių ir pasluoksnio medžiagų granuliometrinės sudėtys | D15/d85≤5; D50/d50≤25 |  |
|  | Posluoksnio tipas | be rišiklių |  |
|  | Skaldos pagrindo (SPS) sluoksnio minimalus storis, cm | ≥ 15 |  |
|  | SPS iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sudėtis, mm | 0/45 |  |
|  | Deformacijos modulis EV2 virš SPS, MPa | ≥ 120 |  |
|  | Sutankintos būklės nesurištojo posluoksnio storis, cm | 3 |  |
|  | Betoninių trinkelių tipas, spalva | GT 2–8 , pilka |  |
|  | Minimalus betoninių trinkelių storis, mm | 80 |  |
|  | Betoninių rinkelių vidutinis stipris, MPa | ≥ 50 |  |
|  | Betoninių trinkelių vandens įgėrįs, % | ≤ 6 |  |
|  | Betoninių trinkelių atsparumas slydimui (ASV) | ≥ 70 |  |
|  | Trinkelių dangos skersinis nuolydis, % | 3 %, užtikrintas vandens nuvedimas nuo dangos |  |
|  | Siūlių užpilo ir posluoksnio medžiaga, frakcija, mm | Granito skaldos atsijos; 0/2, 0/4 |  |
|  | Deformacinės dangos siūlės skersine ir išilgine kryptimi kas, m | ≤ 6 |  |
|  | Dangos perimetras, tipas | Gatvės bortai (bordiūrai), GB 2-30-4 at. LST EN 1340 |  |
|  | Dangos konstrukcijos garantinis terminas | 5 metai |  |
|  | Skaldos dangos k-cija c) |  |  |
|  | Smėlio/žvyro mišinio sluoksnis, cm | 15 |  |
|  | Smėlio/žvyro mišinio frakcija, mm | SŽ, 0/20 |  |
|  | Deformacijos modulis Ev2 virš SPS, MPa | ≥ 80 |  |
|  | Geotekstilė (GTX) | 1 sluoksnis |  |
|  | GTX medžiagos svoris, g/m2 | ≥ 200 |  |
|  | GTX laidumas vandeniui, l/(m2.s) | ≥ 100 |  |
|  | Skalda plauta, frakcija, mm | 16/32 |  |
|  | Skaldos sluoksnio be rišiklių storis, cm | 10 |  |
|  | Dangos perimetras | Gatvės arba vejos bortai , at. LST EN 1340 |  |
|  | Dangos konstrukcijos garantinis terminas | 5 metai |  |
|  | Vejos dangos konstrukcija c) |  |  |
|  | Vejos mišinio sudėtis | Raudonieji eraičinai ≥ 60, pievinės miglės ≥ 10; svidrės ≤10, arba lygiavertė sudėtis |  |
|  | Būtinos k-cijos įrengimui technologinės operacijos | Poarmenio sluoksnio nuolydžių formavimas, dirvožemio sluoksnio formavimas, laistymas, vejos sėjimas, volavimas, laistymas, pirminė priežiūra (2 pjovimai). |  |
|  | Poarmenio sluoksnio tankis, g/m-3 | 1,4÷1,8 |  |
|  | Dirvožemio tankis, g/m-3 | 1,3÷1,6 |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio storis, cm | ≥ 15 |  |
|  | Dirvožemio rūgštingumas, pH | 5,5÷7,5 |  |
|  | Sėklų įterpimo gylis į dirvožemį, cm | 0,5÷1,5 |  |
|  | Vejos sėklų mišinio kiekis arui (tankis), kg/a | 2,5÷3 |  |
|  | Dangos įrengimo sąlygos - mažiausia oro temperatūra, C°, sodinimo sezonas, mėn. | ≥ 12 °C, IV÷IX |  |
|  | Dangos konstrukcijos garantinis terminas | 5 metai |  |
|  | Rangovo pateikiama dokumentacija: |  |  |
|  | Eksploatacinių savybių deklaracijos c) | Asfalto dangos mišiniams; Žvyro dangos, kelio konstrukcijų sluoksnių medžiagoms; kelio, gazono bortams, latakams, trinkelėms |  |
|  | Matavimų protokolai dangų sluoksniams d) | EV2 |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;

- Atliktų bandymų protokolo kopija;