Techninių reikalavimų Nr. – 29.19

Versija (2.0) 2021-04-01

Optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) MM tipo

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) | SC- Viengubas (SC-Simplex) |  |
| 1.1.1 | Optinės jungties skaidulos tipas | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4) skaidulai (tikslinama projekto ruošimo metu, atitinka kabelio skaidulų tipui ) |  |
| 1.1.2. | Atitikimas standarto reikalavimams | IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces - Type SC); |  |
| 1.1.3. | Tipinis slopinimas jungtyje (typical insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4); | ≤ 0,15 dB. |  |
| 1.1.4. | Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4); | ≤ 0,50 dB. |  |
| 1.1.5. | Atspindžių slopinimas nuo jungties (Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-6); | ≥ 35 dB. |  |
| 1.1.6. | Gaminio veikimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |  |
| 1.1.7. | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) | Keramine arba metalo (viduje)/ keramine |  |
| 1.1.8. | Antgalio diametras (angl. Ferrule diametre) | 2,5 mm ± 0,001 |  |
| 1.1.9. | Jungties korpusas, spalva | Plastikas, spalva atitinkanti „OM“ tipo žymėjimą |  |
| 1.1.10. | Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Conductor type) | Tankus vamzdelis (Tight, dry); |  |
| 1.1.11. | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) | 900 ± 0,5 μm |  |
| 1.1.12. | Skaidulos apvalkalo medžiaga | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |  |
| 1.1.13. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra | ≥– 30⁰C ÷ +50⁰C |  |
| 2.1. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) | ST- Viengubas (ST-Simplex) |  |
| 2.1.1. | Optinės jungties skaidulos tipas | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4) skaidulai (tikslinama projekto ruošimo metu, atitinka kabelio skaidulų tipui) |  |
| 2.2.2. | Atitikimas standarto reikalavimams | IEC 61754-2 (Fiber optic interfaces - Type ST); |  |
| 2.2.3. | Tipinis slopinimas jungtyje (typical insertion loss (il)) Pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4); | ≤ 0,15 dB. |  |
| 2.2.4. | Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) Pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4); | ≤ 0,50 dB. |  |
| 2.2.5. | Atspindžių slopinimas nuo jungties (Return Loss (RL)) Pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-6); | ≥ 35 dB. |  |
| 2.2.6. | Gaminio veikimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |  |
| 2.2.7. | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) | Keramine arba metalo (viduje)/ keramine |  |
| 2.2.8. | Antgalio diametras (angl. Ferrule diametre) | 2,5 mm ± 0,001 |  |
| 2.2.9. | Jungties korpusas | Metalas, plastikas |  |
| 2.2.10. | Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Conductor type) | tankus vamzdelis (Tight, dry) |  |
| 2.2.11. | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) | 900 ± 0,5 μm |  |
| 2.2.12. | Skaidulos apvalkalo medžiaga | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |  |
| 2.2.13. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra | ≥– 20⁰C ÷ +50⁰C |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Gaminio techninis aprašymas ir/ar Gamintojo deklaracija.