Techninių reikalavimų Nr. – 29.20

Versija (2.0) 2021-04-01

Optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |
| 1.2. | Siūlomo gaminio pavadinimas, markė |  |  |
| 1.3. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) | SC- Viengubas (SC-Simplex) |  |
| 1.4. | Gaminys turi atitikti standartus: | IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces - Type SC) TIA/EIA 604-3-A (Fiber optic intermateability Standard Type SC) ISO/IEC 11801, CENELEC Compliant with IEC 874-14, IEC-61755-1, IEC 61300-3 (Grade B); |  |
| 1.5. | Optinės jungties skaidulos tipas | ITU-T G.652.D |  |
| 1.6. | Tipinis slopinimas jungtyje (angl. Typical insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,12 dB. |  |
| 1.7. | Maksimalus slopinimas jungtyje (angl. Maximal insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,25 dB. |  |
| 1.8. | Atspindžių slopinimas nuo jungties (angl. Return loss (rl)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-6, λ = 1300/1550nm) | ≥ 50 dB. |  |
| 1.9. | Gaminio veikimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |  |
| 1.10. | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) | Keraminė arba metalo (viduje)/ keraminė |  |
| 1.11. | Antgalio diametras (angl. Ferrule diametre) | 2,5 mm ± 0,001 |  |
| 1.12. | Jungties korpusas bei spalva | Plastikas, mėlyna. |  |
| 1.13. | Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Conductor type) | Tankus vamzdelis (angl. Tight, dry); |  |
| 1.14. | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) | 900 ± 0,5 μm; |  |
| 1.15. | Skaidulos apvalkalo medžiaga | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |  |
| 1.16. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra | ≥– 20⁰C ÷ +50⁰C |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Gaminio techninis aprašymas ir/ar Gamintojo deklaracija.