Nr. 5.4. Žymėjimo ženklų tvirtinimo stulpelių techniniai reikalavimai

(Versija 3)

Data: 2026-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Eksploatavimo sąlygos b) | Lauke (atvirame ore) |  |
| 3. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: b) | -30° ... +35° C |  |
| 4. | Ženklo tvirtinimo stulpelio fizinės savybės: |  |  |
| 4.1. | Ženklo tvirtinimo stulpelio išmatavimai b) | Aukštis – 1435 mm 15mm., Plotis – 210 ÷ 215 mm., Gaminama iš plieninio vamzdžio DN20 kurio sienelės storis nuo 2,4 mm iki 3 mm. Plienas (S < 0,2 %; SI < 0,04 %) arba lygiavertis. Atstumas nuo žemės paviršiaus iki plokštės apatinės briaunos turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. |  |
| 4.2. | Ženklo tvirtinimo plokštės išmatavimai b) | Aukštis (1pav.): a) vienam žymėjimo ženklui ≥ 125 mm; b) dviem žymėjimo ženklams ≥ 260 mm; c) trims žymėjimo ženklams ≥ 395 mm. Plotis – 150 ÷ 160 mm., Storis – 3 mm ± 0,5 mm. Plienas (S < 0,2 %; SI < 0,04 %) arba lygiavertis. Tarp sumontuotų žymėjimo ženklų turi būti tarpas ≤ 10 mm. |  |
| 4.3. | Ženklo tvirtinimo stulpelio cinkavimas b) | Atlikus suvirinimo darbus stulpelis turi būti cinkuojamas (atlikti plieno karštą cinkavimą); Pagal standarto LST EN ISO 14713-1:2017 ir LST EN ISO 1461:2022 reikalavimus arba lygiaverčius. Cinko storis 40-70 mikronų. |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |
| 6. | Tarnavimo laikas b) | 10 m. |  |
| 7. | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai b) | Eksploatacinių savybių deklaracija. |  |

Žymėjimo ženklų tvirtinimo stulpelio su tvirtinimo plokštele pavyzdžiai (1 pav.).

a) b)  c)

1 pav. Žymėjimo ženklų tvirtinimo stulpelis su tvirtinimo plokštele

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas.

- Tiekėjo deklaracija.