


29.15 Techniniai reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Skaidulų (gijų) skaičius a)
	12, 24 arba 48
	

	1.1
	Šviesolaidinės skaidulos tipas (optinio pluošto specifikacija) a)
	ITU-T G.652.D
	

	1.2
	Kabelio konstrukcija a)
	Laisvi vamzdeliai su kabelio centre esančiu jėgos elementu
	

	1.3
	Kabelio vamzdelių diametras a)
	1,8 – 2,8 mm
	

	1.4
	Kabelio skaidulų kiekis vamzdelyje a)
	6 – 12
	

	1.5
	Skaidulų vamzdelių užpildas a)
	Gelinis hidrofobinis užpildas
	

	1.6
	Kabelio skaidulų bei vamzdelių žymėjimas a)
	Spalvinis kodas
	

	1.7
	Trumpalaikė apkrova, atsparumas tempimui klojimo metu (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 method E1 arba LST EN IEC 60794-1-101 method E1) a)
	≥ 2500 N

	

	1.8
	Išilginis vandens prasiskverbimas kabelyje (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-22 method F5A arba F5B arba F5C) a)
	
≤ 1 m x 24 val.
	

	1.9
	Mažiausias leistinas lenkimo spindulys eksploatuojant be apkrovos (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 method E11 arba IEC 60794-1-111 Method E11A) a)
	≤ R=15 x kabelio Ø
	

	1.10
	Mažiausias leistinas lenkimo spindulys klojimo metu po apkrova a)

	≤ R=30 x kabelio Ø
	

	1.11
	Šviesolaidinis kabelis a)
	Be metalo (dielektrinis)
	

	1.12
	Šviesolaidinio kabelio apvalkalas a)
	Dviejų sluoksnių -
PA ir PE
	

	1.13
	Išorinio apvalkalo PA storis a)
	≥ 0,5 mm
	

	1.14
	Vidinio apvalkalo tipas a)
	PE, HDPE, MDPE
	

	1.15
	Vidinio apvalkalo storis a)
	≥ 1,5 mm
	

	1.16
	Apsauga nuo graužikų a)
	Armuotas stiklo pluošto siūlais
	

	1.17
	Užrašai ant kabelio kas 1 m, pateikiama informacija ne mažiau nei nurodyta
	Kabelio technologinis tipas (pavadinimas)
	

	
	
	Pagaminimo metai, ilgio žymuo
	

	1.18
	Kabelio ženklinimo atsparumas dilimui (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 metodą E2B) a)
	Užrašas įskaitomas po bandymo
	

	1.19
	Šviesolaidinio kabelio instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -15 °C iki +50 °C
	

	1.20
	Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -40 °C iki +60 °C
	

	1.21
	Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c)
	Privaloma
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
