29.15 Techniniai reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Skaidulų (gijų) skaičius a) | 12, 24 arba 48 |  |
| 1.1 | Šviesolaidinės skaidulos tipas (optinio pluošto specifikacija) a) | ITU-T G.652.D |  |
| 1.2 | Kabelio konstrukcija a) | Laisvi vamzdeliai su kabelio centre esančiu jėgos elementu |  |
| 1.3 | Kabelio vamzdelių diametras a) | 1,8 – 2,8 mm |  |
| 1.4 | Kabelio skaidulų kiekis vamzdelyje a) | 6 – 12 |  |
| 1.5 | Skaidulų vamzdelių užpildas a) | Gelinis hidrofobinis užpildas |  |
| 1.6 | Kabelio skaidulų bei vamzdelių žymėjimas a) | Spalvinis kodas |  |
| 1.7 | Trumpalaikė apkrova, atsparumas tempimui klojimo metu (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 method E1 arba LST EN IEC 60794-1-101 method E1) a) | ≥ 2500 N |  |
| 1.8 | Išilginis vandens prasiskverbimas kabelyje (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-22 method F5A arba F5B arba F5C) a) | ≤ 1 m x 24 val. |  |
| 1.9 | Mažiausias leistinas lenkimo spindulys eksploatuojant be apkrovos (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 method E11 arba IEC 60794-1-111 Method E11A) a) | ≤ R=15 x kabelio Ø |  |
| 1.10 | Mažiausias leistinas lenkimo spindulys klojimo metu po apkrova a) | ≤ R=30 x kabelio Ø |  |
| 1.11 | Šviesolaidinis kabelis a) | Be metalo (dielektrinis) |  |
| 1.12 | Šviesolaidinio kabelio apvalkalas a) | Dviejų sluoksnių - PA ir PE |  |
| 1.13 | Išorinio apvalkalo PA storis a) | ≥ 0,5 mm |  |
| 1.14 | Vidinio apvalkalo tipas a) | PE, HDPE, MDPE |  |
| 1.15 | Vidinio apvalkalo storis a) | ≥ 1,5 mm |  |
| 1.16 | Apsauga nuo graužikų a) | Armuotas stiklo pluošto siūlais |  |
| 1.17 | Užrašai ant kabelio kas 1 m, pateikiama informacija ne mažiau nei nurodyta | Kabelio technologinis tipas (pavadinimas) |  |
|  |  | Pagaminimo metai, ilgio žymuo |  |
| 1.18 | Kabelio ženklinimo atsparumas dilimui (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 metodą E2B) a) | Užrašas įskaitomas po bandymo |  |
| 1.19 | Šviesolaidinio kabelio instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -15 °C iki +50 °C |  |
| 1.20 | Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -40 °C iki +60 °C |  |
| 1.21 | Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c) | Privaloma |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas;

- Gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.