


29.24 Techniniai reikalavimai polietileniniams (HDPE) 40 mm skersmens kabelių apsauginiams vamzdžiams, skirtiems šviesolaidžiams įpūsti grunte (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Vamzdis turi atitikti standartą a)
	LST EN IEC 61386-1 ir LST EN 61386-24
	

	1.1
	Vamzdžiams turi būti atlikti bandymai a)
	Pagal LST EN 61386-24 (EN 61386-24) standartą
	

	1.2
	Atsparumas gniuždymui (pagal bandymo metodiką EN 61386-24:2011) a)
	≥ 750 N
	

	1.3
	Atsparumas smūgiams (pagal bandymo metodiką EN 61386-24:2011) a)
	N (angl. Normal)
5 kg/300 mm
	

	1.4
	Vamzdžio medžiaga a)
	HDPE
	

	1.5
	Išorinis skersmuo (x sienelės storis) a)
	40 x 3,2 – 3,7 mm
	

	1.6
	Vamzdžio vidinis paviršius ir pritaikymas įpūtimui
	Turi specialią išilginių griovelių sistemą su trintį mažinančiu sluoksniu arba be jo
	

	1.7
	Atsparumas vidiniam hidrostatiniam slėgiui pagal LST EN ISO 1167-1, bandinį paruošiant pagal LST EN ISO 1167-2, (bandymo temperatūra 20 °C, vidinis slėgis 10 bar) a)
	≥ 24 val.
	

	1.8
	Vamzdžio išorės spalva a)
	Oranžinė (RAL 2004)
	

	1.9
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +75 °C
	

	1.10
	Atsparumas aplinkai a)
	Atsparus cheminiam poveikiui
	

	1.11
	Užrašai ant vamzdžio (gamintojas, vamzdžio markė, ilgis, specializuotas užsakovo tekstas)
	Kas 1 metrą
	

	1.12
	Šrifto dydis
	≥ 10 mm, laisvai skaitomas
	

	1.13
	Vamzdžio tarnavimo laikas a)
	≥ 40 metų
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
